EXTRA KREMSİ

Opaker Likidi

KULLANIM ALANI

Dental Porselen opakeri için özel üretilmiş opaker likididir. Opaker tozunuzu krem opaker haline dönüştürerek rahat ve zevkli bir uygulama imkanı sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Her marka porselen opakeri ile kullanılabilir.

- Çalışırken akıcılık yapmaz, krem kıvamında kolay uygulama imkânı sunar.

- Homojen karışım ile eşit kalınlıkta uygulama imkânı sağlar.

- Pişim sonrası renklerde sapma yaratmayarak doğal opaker renkleri elde edilir.

- Verilen tavsiyelere uyulursa pişim sonrası güzel görünümlü kadifemsi bir yüzey meydana gelir.

- Son derece sinter, porsuz (gözeneksiz) ve dayanımlı opaker tabakası elde edilir.

- Çok uzun süre toz karışımınızın aynı viskozitede kalarak kıvam değişikliği meydana gelmez.

- Çok miktarda hazırlanan karışımlarda faz farkı (toz/sıvı ayrışımı) meydana gelmez, homojenliğini korur.

- Tavsiye edilen program uygulandığında tüm mevsim şartlarına uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ ve TAVSİYELER

Çalışma camınızın üzerine ihtiyaç duyulduğu kadar opaker tozu koyunuz. Extra Kremsi Opaker Likidinizi damlatınız. Arzu ettiğiniz çalışma kıvamına gelinceye kadar iyice karıştırınız. Bu işlem sonucunda mükemmel bir krem opaker elde edilecektir. Fırçanızla opaker karışımınızı rahatlıkla kronunuza uygulayabilirsiniz.

En mükemmel sonucu alabilmek için tavsiye edilen programa uyunuz.

| Başlangıç Isısı | Ön kurutma Süresi | Vakum Başlangıcı | Vakum Bitişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 C° | 4 dk | 450C° | Max ısıya eşdeğer |

Yukarıda verilen değerler Extra Kremsi Opaker Likidinin özelliğine göre verilmiş ve kesinlikle uyulması gerekli verilerdir. Özellikle başlangıç ısıs ve ön kurutma değerlerine kesinlikle uyunuz. Toz üreticisi olan her firma bu değerleri kendi likidinin özelliğine göre verdiği için bu tablo farklı olabilir.

Bunun dışında kalan dakikada ısı artışı, maximum ısı ve yüksek ısıda bekleme gibi kriterler tozunuzun pişim değerleridir, bu yüzden üretici firmanın verdiği bu değerlerede kesinlikle uymak gerekir.

OLUMSUZ SONUÇLAR VE OLASI SEBEPLERİ

| Yeterince kapatıcı değil | Yeterli miktarda toz yok, opaklık özelliği daha yüksek başka marka toz ile deneyin. |
| --- | --- |
| Renklerde değişim | Yukarıda verilen tablo değerlerine uyulmaması. Vakum yetersiz. |
| Bağlanma problemi var | Kalitesiz bonding veya metal uyumsuzluğu. |
| Kole kısımlarına akma | Olması gerektiğinden sıvı karışım, daha fazla toz ilave ediniz. |
| Gövde üstlerinde veya kronda kabarcık | Başlangıç ısısı yüksek veya ön kurutma süresi kısa |
| Karışım istenilen krem kıvamında değil | Kalın grenli opaker tozu, ince grenli başka marka toz ile deneyin. |

COŞKAN DENTAL

www.coskandental.com