KERANOR 6

Modelasyon Likidi

KULLANIM ALANI

Metal destekli ve metal desteksiz porselen tozlarının modelasyon likididir. Porselen kronların anatomik formlarının oluşturulmasında KERANOR 6 mükemmel bir transfer ve modelleme imkanı sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Her marka porselen tozu ile kullanılabilir.

- Çalışırken akıcılık yapmaz, pasta kıvamında rahat ve zevkli bir modelasyon imkânı sunar.

- Verilen anatomik formu korur ve özellikle yoğun iş şartları için hızlı modelasyon imkanı sağlar.

- Pişim sonrası renklerde sapma yaratmayarak doğal renkler elde edilir.

- Verilen tavsiyelere uyulursa pişim sonrası çekme oranları minimumdur.

- Son derece sinter, porsuz (gözeneksiz) ve dayanımlı porselen elde edilir.

- Yoğun çalışma şartlarında toz karışımınızın uzun süre aynı kıvamda kalarak kururmamasını sağlar.

- Çalışma mevsimi olarak yaz şartlarına daha uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ ve TAVSİYELER

Çalışma camınızın üzerine ihtiyaç duyulduğu kadar porselen tozu koyunuz. KERANOR 6 Modelasyon Likidini tozunuzun üzerine damlatınız. Arzu ettiğiniz çalışma kıvamına gelinceye kadar iyice karıştırınız. Çalışma esnasında kullandığınız fırça yıkama suyunu her çalışmada yenileyiniz, mümkünse saf su kullanınız. Fırçanızın fazla suyunu almak için kullanılan süngeri yıkayarak temizleyiniz. Çalışma esnasında ve sonrasında bir kağıt havlu ya da peçeteye fazla sıvıyı iyice emdiriniz. Tanecikler arasındaki doğal dizilimi ve buharlaşma aralıklarını kapatacağı için asla vibrasyon yapmayınız. İşiniz bittikten sonra yeterli zaman varsa büyük köprülerde 1-2 dk peçete üzerinde bekletiniz. Fırınınızın kalibrasyon ayarlarından emin olunuz. Oda sıcaklığında (0-29C°) saklayınız. Kesinlikle buzdolabına koymayınız. En mükemmel sonucu alabilmek için tavsiye edilen programa uyunuz.

| Başlangıç Isısı | Ön kurutma Süresi | Vakum Başlangıcı | Vakum Bitişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 C° | 6 dk | 500C° | Max ısıya eşdeğer |

Yukarıda verilen değerler KERANOR 6 Modelasyon Likidinin özelliğine göre verilmiş ve kesinlikle uyulması gerekli verilerdir. Özellikle başlangıç ısıs ve ön kurutma değerlerine kesinlikle uyunuz. Toz üreticisi olan her firma bu değerleri kendi likidinin özelliğine göre verdiği için bu tablo farklı olabilir.

Bunun dışında kalan dakikada ısı artışı, maximum ısı ve yüksek ısıda bekleme gibi kriterler tozunuzun pişim değerleridir, bu yüzden üretici firmanın verdiği bu değerlere kesinlikle uymak gerekir.

OLUMSUZ SONUÇLAR VE OLASI SEBEPLERİ

| Tüber araları veya diş aralarında yarılma | Başlangıç ısısı yüksek (ısı şoku), ön kurutma süresi yetersiz ve aşırı vibrasyon. |
| --- | --- |
| Renklerde değişim | Yukarıda verilen tablo değerlerine uyulmaması |
| Renklerde değişim | Bebe yağı kullanımı, geç başlayan yada yetersiz vakum gücü veya vakum kacağı. |
| Verilen formun bozulması | Başka bir likitle karıştırılma veya başka likitle çalışılmış yarı ıslak tozlarla karıştırılma, dışarıdan yapılan yabancı madde ilavesi. |
| Kıvam kaybı veya kuruma | Fan, çalışma masasına doğru sıcak veya soğuk üfleyen klima veya aşırı sıcak nemsiz ortam. |
| Yüksek oranda çekme | Vibrasyon, yarım bırakılıp kuruyan ve sonradan tamamlanan porselen yığımı. |

COŞKAN DENTAL

www.coskandental.com

KERANOR 6

Modelasyon Likidi

KULLANIM ALANI

Metal destekli ve metal desteksiz porselen tozlarının modelasyon likididir. Porselen kronların anatomik formlarının oluşturulmasında KERANOR 6 mükemmel bir transfer ve modelleme imkanı sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Her marka porselen tozu ile kullanılabilir.

- Çalışırken akıcılık yapmaz, pasta kıvamında rahat ve zevkli bir modelasyon imkânı sunar.

- Verilen anatomik formu korur ve özellikle yoğun iş şartları için hızlı modelasyon imkanı sağlar.

- Pişim sonrası renklerde sapma yaratmayarak doğal renkler elde edilir.

- Verilen tavsiyelere uyulursa pişim sonrası çekme oranları minimumdur.

- Son derece sinter, porsuz (gözeneksiz) ve dayanımlı porselen elde edilir.

- Yoğun çalışma şartlarında toz karışımınızın uzun süre aynı kıvamda kalarak kururmamasını sağlar.

- Çalışma mevsimi olarak yaz şartlarına daha uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ ve TAVSİYELER

Çalışma camınızın üzerine ihtiyaç duyulduğu kadar porselen tozu koyunuz. KERANOR 6 Modelasyon Likidini tozunuzun üzerine damlatınız. Arzu ettiğiniz çalışma kıvamına gelinceye kadar iyice karıştırınız. Çalışma esnasında kullandığınız fırça yıkama suyunu her çalışmada yenileyiniz, mümkünse saf su kullanınız. Fırçanızın fazla suyunu almak için kullanılan süngeri yıkayarak temizleyiniz. Çalışma esnasında ve sonrasında bir kağıt havlu ya da peçeteye fazla sıvıyı iyice emdiriniz. Tanecikler arasındaki doğal dizilimi ve buharlaşma aralıklarını kapatacağı için asla vibrasyon yapmayınız. İşiniz bittikten sonra yeterli zaman varsa büyük köprülerde 1-2 dk peçete üzerinde bekletiniz. Fırınınızın kalibrasyon ayarlarından emin olunuz. Oda sıcaklığında (0-29C°) saklayınız. Kesinlikle buzdolabına koymayınız. En mükemmel sonucu alabilmek için tavsiye edilen programa uyunuz.

| Başlangıç Isısı | Ön kurutma Süresi | Vakum Başlangıcı | Vakum Bitişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 C° | 6 dk | 500C° | Max ısıya eşdeğer |

Yukarıda verilen değerler KERANOR 6 Modelasyon Likidinin özelliğine göre verilmiş ve kesinlikle uyulması gerekli verilerdir. Özellikle başlangıç ısıs ve ön kurutma değerlerine kesinlikle uyunuz. Toz üreticisi olan her firma bu değerleri kendi likidinin özelliğine göre verdiği için bu tablo farklı olabilir.

Bunun dışında kalan dakikada ısı artışı, maximum ısı ve yüksek ısıda bekleme gibi kriterler tozunuzun pişim değerleridir, bu yüzden üretici firmanın verdiği bu değerlere kesinlikle uymak gerekir.

OLUMSUZ SONUÇLAR VE OLASI SEBEPLERİ

| Tüber araları veya diş aralarında yarılma | Başlangıç ısısı yüksek (ısı şoku), ön kurutma süresi yetersiz ve aşırı vibrasyon. |
| --- | --- |
| Renklerde değişim | Yukarıda verilen tablo değerlerine uyulmaması |
| Renklerde değişim | Bebe yağı kullanımı, geç başlayan yada yetersiz vakum gücü veya vakum kacağı. |
| Verilen formun bozulması | Başka bir likitle karıştırılma veya başka likitle çalışılmış yarı ıslak tozlarla karıştırılma, dışarıdan yapılan yabancı madde ilavesi. |
| Kıvam kaybı veya kuruma | Fan, çalışma masasına doğru sıcak veya soğuk üfleyen klima veya aşırı sıcak nemsiz ortam. |
| Yüksek oranda çekme | Vibrasyon, yarım bırakılıp kuruyan ve sonradan tamamlanan porselen yığımı. |

COŞKAN DENTAL

www.coskandental.com